2017年焊工技能考试理论试题

- 选择题：（每题4个选项，只有1个是正确的，将正确的选项填入括号内，每空2分，共38分）

1.焊接是一个（   B  ）

Ａ不均匀加热和均匀冷却            Ｂ不均匀加热和不均匀冷却          Ｃ均匀加热和不均匀冷却             Ｄ均匀加热和均匀冷却

2.属于压焊的焊接方法有（ C   ）

Ａ气焊       Ｂ氩弧焊       Ｃ摩擦焊        Ｄ手工电弧焊

3.ＣＯ２焊的焊接热源是（  B  ）

Ａ乙炔焊      Ｂ电弧         Ｃ氩弧          Ｄ等离子弧

4.ＭＺ－1000中的Ｍ是含义是（ B   ）

Ａ电弧焊机     Ｂ埋弧焊机       Ｃ氩弧焊机     Ｄ ＣＯ２焊机

5.焊条型号Ｅ4303中的０是表示焊条适用的焊接位置是（   C  ）

Ａ平焊         Ｂ立焊        Ｃ全位置       Ｄ仰焊

6.仰焊时不利于熔滴过渡的作用力是（  A   ）

Ａ重力         Ｂ表面张力     Ｃ电磁力       Ｄ气体吹力

7.在焊接热源作用下，焊件上形成的具有一定几何形状的液态金属称为（   C  ）

Ａ焊接接头        Ｂ焊缝         Ｃ熔池          Ｄ渣池

8.一般情况下，随电流增加，熔深和熔宽的变化是（  A   ）

Ａ熔深增加，熔宽略有增大           Ｂ熔深不变，熔宽减小               Ｃ熔深减小，熔宽不变                  Ｄ熔深减小，熔宽减小

9.焊接电流是影响（   A  ）的主要因素。

Ａ焊缝熔深       Ｂ焊缝宽度       Ｃ焊缝长度       Ｄ余高

10.中厚板对接接头中，最常用的坡口形式中（  A   ）

Ａ Ｖ型坡口      Ｂ Ｋ型坡口     ＣＵ型坡口   Ｄ双Ｕ型坡口

11．金属材料焊接性的好坏主要决定于材料的（  B   ）

Ａ物理性能       Ｂ化学成分       Ｃ塑性       Ｄ强度

12.焊接接头根部预留间隙的作用是（  B   ）

Ａ防止烧穿      Ｂ保证焊透     Ｃ减少应力  Ｄ避免产生未熔合

13.焊接过程中，熔化金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷叫（ B  ）Ａ凹坑          Ｂ烧穿        Ｃ未焊透       Ｄ焊瘤

14.焊接下列金属对Ａr纯度要求较高的是（  C   ）

Ａ不锈钢      Ｂ铜及其合金    Ｃ铝、镁及其合金     Ｄ低碳钢

15.ＣＯ２气保焊时应（   B  ）

Ａ先引弧后通气      Ｂ先通气后引弧       Ｃ先停气后熄弧             Ｄ先停电后停送丝

16.ＣＯ２气体保护焊时，如果气体保护层被破坏，则是产生（  C   ）气孔。

Ａ CO            B  H2         Ｃ N2           Ｂ CO2

17.对金属材料焊接性没有影响的因素是（  D   ）

A材料因素     B工艺因素    C结构使用条件  D焊工技术水平

18.碳当量为（   D  ）时，钢材的焊接性优良。

A ＞0.6%        B 0.6%        C  0.4%～0.6%       D ＜0.4%

19.奥氏体不锈钢产生晶间腐蚀的危险温度区是指（  C   ）

A 200℃~350℃     B 350℃~450℃      C 450℃~850℃      D 850℃~900℃

- 填空题：（每空1.5分，共36分）

- 按焊接过程中金属所处的状态不同，可以把焊接方法分为（ 熔焊 ），（ 压焊 ），（  钎焊 ）三种。

- 焊机型号中ＮＢＣ－350中，Ｂ的含义是（半自动焊 ），Ｃ的含义是（ＣＯ２保护焊），350的含义是（ 额定焊接电流）。

- 焊条的组成由（药皮 ）和（ 焊芯 ）两部分组成。

- 焊条按熔渣碱度分为（ 酸性焊条 ）和（ 碱性焊条 ），Ｊ422属于（酸性焊条 ）。

- 焊接接头的基本型式有（ 对接接头 ），（角接接头 ），（ Ｔ形接头）和（搭接接头 ）四种。

- 焊缝按空间位置分为（平焊缝 ），（立焊缝），（ 仰焊缝）和（横焊缝）四种。

- 金属的焊接性包括两方面，即材料的（结合性能）和（使用性能）。

- 属于熔焊的焊接方法有（气焊 ），（ 手弧焊 ），（ ＣＯ２焊或氩弧焊）等。

- 判断题：（对的画√，错的画×，每空2分，共20分）

( ×  )1.Ｘ形坡口焊后焊件产生的残余变形比Ｕ形坡口大。

(  √ )2.低碳钢在焊接过程中一般不需要预热和焊后热处理。

(  √ )3.ＣＯ２气体保护焊焊接低碳钢时，常采用Ｈ08Ｍn2ＳiA焊丝。

(  √ )4.焊接接头中最危险的焊接缺陷是焊接裂纹。

( √)5.焊缝不对称的焊件，应先焊焊缝少的一侧，以减少挠曲变形量。

(  × )6.ＣＯ２气体保护焊时, 坡口和焊丝要严格清理。

(  √ )7.金属的焊接性是指金属材料对焊接加工的适应性。、

( × )8.奥氏体不锈钢在焊接时，与腐蚀介质接触的焊缝应最先焊接。

( × )9.在钎焊过程中, 钎料的熔点高于母材的熔点。

( √ )10.钎焊中, 钎料熔化的热量应尽量从加热的工件处获得。

- 简答题：( 共6分)

铝在钎焊过程中应注意哪几方面？

答：①钎料与母材熔点相差不大，颜色变化不大，应仔细控制好温度；②适量使用钎剂，不可太多或太少；③适宜的工装夹具。